	
	
	Характеристики материалов в сухом состоянии
	Расчетное массовое отношение
	Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по приложению 2 СНиП II-3)

	№ п.п.
	Материал
	Плот-

ность

, кг/м3
	Удель-

ная тепло-

емкость 

, кДж/

/(кг(°С)
	Коэффи-

циент тепло-

провод-

ности 

, Вт/

/(м(°С)
	влаги в материале (при усло-

виях эксп-

луатации по прило-

жению 2 СНиП II-3) w, %
	тепло-

провод-

ности (, Вт/(м(°С)
	тепло-

усвоения 

(при периоде 

24 ч) s, 

Вт/(м2((С)


	паро-

прони-

цае-

мости (, мг/

/(м(ч Па)

	
	
	
	
	
	А
	Б
	А
	Б
	A
	Б
	А, Б

	1. Теплоизоляционные материалы.

	Пенополистирол стандартный

	
	
	150
	1,34
	0,05
	1
	5
	0,052
	0,06
	0,89
	0,99
	0,05

	
	
	100
	1,34
	0,041
	2
	10
	0,041
	0,052
	0,65
	0,82
	0,05

	
	
	40
	1,34
	0,038
	2
	10
	0,041
	0,05
	0,41
	0,49
	0,05

	Пенополистирол Neste

	
	
	15
	
	0,040
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	0,036
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	0,036
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	0,033
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	
	0,033
	
	
	
	
	
	
	

	Пенополистирол Тиги Кнауф ППС

	
	
	15
	
	0,042
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	0,039
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	
	0,037
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	
	0,040
	
	
	
	
	
	
	

	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс

	
	тип 35
	35
	1,65
	0,028
	2
	3
	0,029
	0,030
	0,36
	0,37
	0,018

	
	тип 45
	45
	1,53
	0,030
	2
	3
	0,031
	0,032
	0,40
	0,42
	0,015

	Экструдированный пенополистирол Styrofoam

	
	Roofmate
	32
	
	0,029A

0,029B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Floormate 200
	25
	
	0,029A

0,029B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Floormate 500
	28
	
	0,028A

0,028B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Styrofoam IB
	28
	
	0,030A

0,031B
	
	
	
	
	
	
	

	минвата Rockwool

	
	Фасад Баттс
	145
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Лайт Баттс
	35
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Facade Slab
	91-141
	
	0,043A
0,046B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пластер Баттс
	90
	
	0,042A
0,045B
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Венти Баттс
	90
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Руф Баттс
	160
	
	0,043A

0,046B
	
	
	
	
	
	
	0,31

	
	Руф Баттс B
	180
	
	0,045A
0,048B
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Руф Баттс H
	110
	
	0,042A
0,045B
	
	
	
	
	
	
	0,32

	
	Кавити Баттс
	45
	
	0,041A
0,044B
	
	
	
	
	
	
	0,35

	
	Бетон Элемент Баттс
	90
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Лайт Мат
	
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	Минвата Paroc

	
	Fas1
	
	
	0,043B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fas3
	
	
	0,0436B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fas4
	
	
	0,044B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fas5
	
	
	0,044B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fal1
	
	
	0,047B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Was35
	
	
	0,043B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Was45
	
	
	0,044B
	
	
	
	
	
	
	


	
	Was45t
	
	
	0,043B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Was25t
	
	
	0,043B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wps2n
	
	
	0,043B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wps3nj
	
	
	0,043B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wab5t
	
	
	0,048B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wab10t
	
	
	0,044B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uns38
	
	
	0,047B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ros30
	95
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ros40
	110
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ros50/Rob50
	155
	
	0,041A

0,044B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ros60/Rob60
	180
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rob80
	230
	
	0,045A

0,048B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rou40
	110
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	минвата Isover

	
	KL-E
	
	
	0,040A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	RKL, RKL-A
	
	
	0,035A

0,040B
	
	
	
	
	
	
	

	
	VKL
	
	
	0,037A

0,042B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fasoterm PF
	
	
	0,046A

0,049B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fasoterm NF
	
	
	0,046A

0,050B
	
	
	
	
	
	
	

	
	OL-E
	
	
	0,036A

0,040B
	
	
	
	
	
	
	

	
	OL-A
	
	
	0,037A

0,041B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Polterm 80
	
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	KT
	
	
	0,039A

0,044B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ventiterm
	
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ventiterm Plus
	
	
	0,042A

0,045B
	
	
	
	
	
	
	

	
	OL-KA
	
	
	0,037A

0,041B
	
	
	
	
	
	
	

	
	OL-YK
	
	
	0,037A

0,042B
	
	
	
	
	
	
	

	
	OL-LA
	
	
	0,039A

0,044B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dachoterm G
	
	
	0,046A

0,049B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dachoterm SL
	
	
	0,044A

0,047B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dachoterm S
	
	
	0,044A
0,047B
	
	
	
	
	
	
	

	Минвата Тизол

	
	ППЖ 200
	
	
	0,055A

0,061B
	
	
	
	
	
	
	0,51

	
	ППЖ 175
	
	
	0,053A

0,069B
	
	
	
	
	
	
	0,51

	
	ПЖ 175
	
	
	0,052A

0,058B
	
	
	
	
	
	
	0,52

	
	ПЖ 150
	
	
	0,048A

0,054B
	
	
	
	
	
	
	0,53

	
	ПФ
	
	
	0,052A
0,058B
	
	
	
	
	
	
	0,50

	Плиты мягкие , полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)

	
	
	350
	0,84
	0,091
	2
	5
	0,09
	0,11
	1,46
	1,72
	0,38

	
	
	300
	0,84
	0,084
	2
	5
	0,087
	0,09
	1,32
	1,44
	0,41

	
	
	200
	0,84
	0,07
	2
	5
	0,076
	0,08
	1,01
	1,11
	0,49

	
	
	100
	0,84
	0,056
	2
	5
	0,06
	0,07
	0,64
	0,73
	0,56

	
	
	50
	0,84
	0,048
	2
	5
	0,052
	0,06
	0,42
	0,48
	0,6

	Листовые материалы

	
	Плиты гипсовые

перегородочные
	1000
	0,84
	0,23
	4
	6
	0,29
	0,35
	4,62
	5,28
	0,10

	
	Листы гипсоволокнистые

Кнауф Суперлист
	1080-1250
	
	0,22-0,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266)
	800
	0,84
	0,15
	4
	6
	0,19
	0,21
	3,34
	3,66
	0,075

	Засыпки

	
	Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757)
	800
	0,84
	0,18
	2
	3
	0,21
	0,23
	3,36
	3,6
	0,21

	
	То же
	600
	0,84
	0,14
	2
	3
	0,17
	0,2
	2,62
	2,91
	0,23

	
	»
	400
	0,84
	0,12
	2
	3
	0,13
	0,14
	1,87
	1,99
	0,24

	
	»
	300
	0,84
	0,108
	2
	3
	0,12
	0,13
	1,56
	1,66
	0,25

	
	»
	200
	0,84
	0,099
	2
	3
	0,11
	0,12
	1,22
	1,3
	0,26

	
	Песок для строительных работ (ГОСТ 8736)
	1600
	0,84
	0,35
	1
	2
	0,47
	0,58
	6,95
	7,91
	0,17

	II Конструкционно-теплоизоляционные материалы

	Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742)

	
	Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат
	1000
	0,84
	0,29
	10
	15
	0,41
	0,47
	6,13
	7,09
	0,11

	
	То же
	800
	0,84
	0,21
	10
	15
	0,33
	0,37
	4,92
	5,63
	0,14

	
	»
	600
	0,84
	0,14
	8
	12
	0,22
	0,26
	3,36
	3,91
	0,17

	
	»
	400
	0,84
	0,11
	8
	12
	0,14
	0,15
	2,19
	2,42
	0,23

	Газобетон Сертоловский

	
	
	400
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	0,23

	
	
	500
	
	0,12
	
	
	
	
	
	
	0,20

	
	
	600
	
	0,14
	
	
	
	
	
	
	0,17

	
	
	700
	
	0,18
	
	
	
	
	
	
	0,15

	Газобетон Аэрок

	
	
	400
	
	0,09
	
	
	
	
	
	
	

	Кирпичная кладка из сплошного кирпича

	
	Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе
	1800
	0,88
	0,56
	1
	2
	0,7
	0,81
	9,2
	10,12
	0,11

	
	Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе
	1800
	0,88
	0,7
	2
	4
	0,76
	0,87
	9,77
	10,9
	0,11

	Кирпичная кладка из пустотного кирпича

	
	Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе
	1600
	0,88
	0,47
	1
	2
	0,58
	0,64
	7,91
	8,48
	0,14

	
	Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе
	1400
	0,88
	0,41
	1
	2
	0,52
	0,58
	7,01
	7,56
	0,16

	
	Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе
	1200
	0,88
	0,35
	1
	2
	0,47
	0,52
	6,16
	6,62
	0,17

	
	Силикатного одиннадцатипустот-

ного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе
	1500
	0,88
	0,64
	2
	4
	0,7
	0,81
	8,59
	9,63
	0,13

	
	Силикатного четырнадцатипустот-

ного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе
	1400
	0,88
	0,52
	2
	4
	0,64
	0,76
	7,93
	9,01
	0,14

	Кирпич НПО Керамика

	
	Кирпич керамический лицевой по ГОСТ 7484,

М125, М150
	1100-1150
	
	0,31-0,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кирпич керамический полнотелый
	2100
	
	0,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кирпич керамический строительный ГОСТ 530, пустотность 43%,


	1100-1150
	
	0,31-0,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	то же,

пустотность 35%
	
	
	0,36-0,41
	
	
	
	
	
	
	

	
	то же,

пустотность 22%
	
	
	0,78
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кирпич строительный поризованный
	960
	
	0,21-0,26
	
	
	
	
	
	
	

	Кирпич Кнауф

	
	Кирпич керамический лицевой ГОСТ 7484
	1200
	
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кирпич полнотелый красный ГОСТ 7484 
	2000
	
	0,61
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кирпич пустотелый поризованный ГОСТ 530,

1NF
	950
	
	0,26
	
	
	
	
	
	
	

	
	то же, 2NF
	840
	
	0,20-0,26
	
	
	
	
	
	
	

	
	то же, 4NF
	780
	
	0,22
	
	
	
	
	
	
	

	
	то же, 10NF
	790
	
	0,18-0,22
	
	
	
	
	
	
	

	
	то же, 15 NF
	790
	
	0,18-0,22
	
	
	
	
	
	
	

	Сэндвич-панели Стройпанель

	
	МП 60
	
	
	0,047
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП 80
	
	
	0,045
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП 100
	
	
	0,052
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП 120
	
	
	0,045
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП 150
	
	
	0,045
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП 200
	
	
	0,046
	
	
	
	
	
	
	

	Сэндвич-панели Петропанель

	
	50
	
	
	0,056
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	
	
	0,053
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	0,053
	
	
	
	
	
	
	

	
	120
	
	
	0,051
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	
	
	0,052
	
	
	
	
	
	
	

	
	170
	
	
	0,052
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	
	
	0,051
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	
	
	0,050
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	
	
	0,049
	
	
	
	
	
	
	

	 Дерево и изделия из него

	
	Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463)
	500
	2,3
	0,09
	15
	20
	0,14
	0,18
	3,87
	4,54
	0,06

	
	Сосна и ель вдоль волокон
	500
	2,3
	0,18
	15
	20
	0,29
	0,35
	5,56
	6,33
	0,32

	
	Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695)
	700
	2,3
	0,1
	10
	15
	0,18
	0,23
	5,0
	5,86
	0,05

	
	Дуб вдоль волокон
	700
	2,3
	0,23
	10
	15
	0,35
	0,41
	6,9
	7,83
	0,3

	
	Фанера клееная (ГОСТ 8673)
	600
	2,3
	0,12
	10
	13
	0,15
	0,18
	4,22
	4,73
	0,02

	III Конструкционные материалы

	 Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ 28013)

	
	Железобетон (ГОСТ 26633)
	2500
	0,84
	1,69
	2
	3
	1,92
	2,04
	17,98
	18,95
	0,03

	
	Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633)
	2400
	0,84
	1,51
	2
	3
	1,74
	1,86
	16,77
	17,88
	0,03

	
	Раствор цементно-песчаный
	1800
	0,84
	0,58
	2
	4
	0,76
	0,93
	9,6
	11,09
	0,09

	 Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480)

	
	Гранит, гнейс и базальт
	2800
	0,88
	3,49
	0
	0
	3,49
	3,49
	25,04
	25,04
	0,008

	
	Мрамор
	2800
	0,88
	2,91
	0
	0
	2,91
	2,91
	22,86
	22,86
	0,008

	
	Известняк
	2000
	0,88
	0,93
	2
	3
	1,16
	1,28
	12,77
	13,7
	0,06

	
	»
	1800
	0,88
	0,7
	2
	3
	0,93
	1,05
	10,85
	11,77
	0,075

	
	»
	1600
	0,88
	0,58
	2
	3
	0,73
	0,81
	9,06
	9,75
	0,09

	
	»
	1400
	0,88
	0,49
	2
	3
	0,56
	0,58
	7,42
	7,72
	0,11

	 Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов (ГОСТ 23835, ГОСТ 30547)

	
	Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124)
	1800
	0,84
	0,35
	2
	3
	0,47
	0,52
	7,55
	8,12
	0,03

	
	То же
	1600
	0,84
	0,23
	2
	3
	0,35
	0,41
	6,14
	6,8
	0,03

	
	Асфальтобетон (ГОСТ 9128)
	2100
	1,68
	1,05
	0
	0
	1,05
	1,05
	16,43
	16,43
	0,008

	
	Рубероид (ГОСТ 10923), пергамин (ГОСТ 2697), толь
	600
	1,68
	0,17
	0
	0
	0,17
	0,17
	3,53
	3,53
	—

	
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове (ГОСТ 18108)
	1800
	1,47
	0,38
	0
	0
	0,38
	0,38
	8,56
	8,56
	0,002

	 Металлы и стекло

	
	Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781)
	7850
	0,482
	58
	0
	0
	58
	58
	126,5
	126,5
	0

	
	Чугун (ГОСТ 9583)
	7200
	0,482
	50
	0
	0
	50
	50
	112,5
	112,5
	0

	
	Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767)
	2600
	0,84
	221
	0
	0
	221
	221
	187,6
	187,6
	0

	
	Медь (ГОСТ 931, ГОСТ 15527)
	8500
	0,42
	407
	0
	0
	407
	407
	326
	326
	0

	
	Стекло оконное (ГОСТ 111)
	2500
	0,84
	0,76
	0
	0
	0,76
	0,76
	10,79
	10,79
	0


_1060504149.unknown

_1060504234.unknown

_1060436762.unknown

